范本1

混凝土浇注记录

施工单位：九鼎建设集团股份有限公司                      施记表17

| 工程名称 | 铁路货站路筏畈渠桥工程 | 浇注部位 | 0-6#、0-11#桩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 | 2015-8-24 | 天气情况 | 晴 | 室外气温 | 36℃ |
| 设计强度等级 | C25 | 钢筋模板验收负责人 | 赵鑫高 |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  | 合同号 |  |
|  |  | 供料强度等级 |  | 试验单编号 |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 | HP06012 |
|  |  | 混凝土配合比 | 材料名称 | 规格产地 | 每立方米 用量（kg） | 每盘用量 （kg） | 材料含水 质量（kg） | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  | 水 泥 | 普32.5诸暨 | 440 | 220 |  | 220 |
|  |  |  | 石 子 | 中粗诸暨 | 1060 | 530 | 2 | 532 |
|  |  |  | 砂 子 | 5-40诸暨 | 704 | 352 | 5 | 357 |
|  |  |  | 水 | 河水 | 220 | 110 |  | 103 |
|  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） | 18.7 | 出盘温度℃ | 30 | 入模温度℃ | 30 |
| 混凝土完成 数量（m3） | 9.5 | 完成时间 | 22:59-0:12 15:45-17:10 |
| 试块留置 | 数量（组） | 编 号 |
| 标 养 |  |  |
| 有见证 | 4 |  |
| 同条件 |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 | 无问题出现 |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

范本2

混凝土浇筑记录

施工单位：中国核工业中原建设公司            施记表17

| 工程名称 | 辽阳天瑞水泥厂桩基工程 | 浇筑部位 | 熟料库桩基234 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇筑日期 | 15年11月18日 | 天气情况 |  | 室外气温℃ |  |
| 设计强度等级(MPA) | C30 | 钢筋模板验收负责人 |  |
| 混凝土搅拌方法 | 商品混凝土 | 供料厂名 |  | 合同号 |  |
|  |  | 供料强度等级（MPA） |  | 试验单标号 |  |
|  | 现场拌和 | 配合比通知单编号 | P-2007-65 |
|  |  | 混凝土配合比 | 材料名称 | 规格产地 | 每立方米 用量（KG） | 每盘用量(KG) | 材料含水 质量 | 实际每盘 用量 |
|  |  |  | 水泥 | P.S32.5辽阳 | 452 | 226 |  |  |
|  |  |  | 石子 | 16-31.5辽阳 | 1125 | 556 |  |  |
|  |  |  | 砂石 | 沈阳中砂 | 633 | 320 |  |  |
|  |  |  | 水 | 饮用水 | 190 | 95 |  |  |
|  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |
| 试测塌落度（㎝） | 70 | 出盘温度℃ | 7 | 入模温度℃ | 6 |
| 混凝土完成数量 |  | 完成时间 | 07年 11 月18日 |
| 试块留置 | 数量(组) | 编 号 |
| 标样 | 1 |  |
| 有见证 |  |  |
| 同条件 |  |  |
| 混凝土浇筑中出现的问题及处理方法 | 无 |

施工项目技术负责人：                             填表人：