范本1

混凝土浇注记录

施工单位：九鼎建设集团股份有限公司                      施记表17

| 工程名称 |  |  |  | 铁路货站路筏畈渠桥工程 |  |  |  |  |  |  |  | 浇注部位 |  |  |  | 0-6#、0-11#桩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇注日期 |  |  |  | 2015-8-24 |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 晴 |  |  |  | 室外气温 |  |  | 36℃ |  |
| 设计强度等级 |  |  |  | C25 |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵鑫高 |  |  |  |  |
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  |  |  | HP06012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 |  |  | 材料名称 | 规格产地 |  |  |  | 每立方米 用量（kg） |  |  |  |  | 每盘用量 （kg） |  | 材料含水 质量（kg） |  |  | 实际每盘 用量（kg） |
|  |  |  |  |  | 水 泥 | 普32.5诸暨 |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  |  |  | 石 子 | 中粗诸暨 |  |  |  | 1060 |  |  |  |  | 530 |  | 2 |  |  | 532 |
|  |  |  |  |  | 砂 子 | 5-40诸暨 |  |  |  | 704 |  |  |  |  | 352 |  | 5 |  |  | 357 |
|  |  |  |  |  | 水 | 河水 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 103 |
|  |  |  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 （cm） |  |  | 18.7 |  |  | 出盘温度℃ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 30 |
| 混凝土完成 数量（m3） |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  | 22:59-0:12 15:45-17:10 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  | 数量（组） |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |  |  | 无问题出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录每浇注一次混凝土，记录一张。

施工项目技术负责人                                          填表人

范本2

混凝土浇筑记录

施工单位：中国核工业中原建设公司            施记表17

| 工程名称 |  |  |  | 辽阳天瑞水泥厂桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  | 浇筑部位 |  |  |  | 熟料库桩基234 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑日期 |  |  |  | 15年11月18日 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 室外气温℃ |  |  |  |  |
| 设计强度等级(MPA) |  |  |  | C30 |  |  |  |  | 钢筋模板验收负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土搅拌方法 | 商品混凝土 | 供料厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 供料强度等级（MPA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验单标号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场拌和 | 配合比通知单编号 |  |  |  |  |  |  |  | P-2007-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土配合比 | 材料名称 |  |  | 规格产地 |  |  |  |  | 每立方米 用量（KG） |  |  | 每盘用量(KG) |  |  | 材料含水 质量 |  |  | 实际每盘 用量 |
|  |  |  | 水泥 |  |  | P.S32.5辽阳 |  |  |  |  | 452 |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石子 |  |  | 16-31.5辽阳 |  |  |  |  | 1125 |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂石 |  |  | 沈阳中砂 |  |  |  |  | 633 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 |  |  | 饮用水 |  |  |  |  | 190 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 掺合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试测塌落度（㎝） |  |  |  |  | 70 |  |  | 出盘温度℃ |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 入模温度℃ |  |  | 6 |
| 混凝土完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  | 07年 11 月18日 |  |  |  |
| 试块留置 |  |  |  |  | 数量(组) |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标样 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有见证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇筑中出现的问题及处理方法 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工项目技术负责人：                             填表人：